1.目的：

為使本公司拌製瀝青混凝土使用之瀝青膠泥各項試驗作業標準有依據可循，特訂定之。

2.範圍：

求瀝青膠泥之黏滯度及針入度等數據。

3.權責：

3.1品管人員依據本辦法進行試驗，填寫「瀝青膠泥檢驗紀錄表」(RRQP06-05)，如有異常得按規定處置。

3.2品管主管對瀝青膠泥試驗作業品質負督導與抽驗確認之責。

4.作業內容：

4.1黏滯度試驗

4.1.1參考依據：中華民國國家標準CNS 14186無填充料瀝青黏度測定法（布魯克熱力黏度計法）

4.1.2試驗流程

4.2針入度試驗

4.2.1參考依據：中華民國國家標準CNS 10090瀝青物針入度試驗法

4.2.2試驗流程

# Text boxes

1.試樣加熱至可流動並倒出

2.將試體容器至於故定價後稱空重
3.倒入瀝青，求60℃黏度試樣重13g， 
 135℃為8g

將Brookfied Thermosel Apparatus打開，並設定加熱溫度60℃

將試樣容器放入加熱槽加熱至60℃後，再繼續加30分鐘

放入適當之Spindle針，並調整試槽位置，
使Spindle針恰位於Sample holder之中央

Spindle針浸入試驗內40分鐘後，開始以較低轉速進行測試，

可由初始轉速0.5rpm開始進行測試

待黏滯度讀數不再變化後，紀錄黏滯度鈕粒數據，並重複此一步驟依序將Spindle針轉速定為1.0、2.5、5.0之rpm。

再將溫度設定為135℃，並改用另一適當之Spindle針，轉速
改為20、50、100之rpm。重複此一步驟依，分別紀錄之

不同溫度下荷重與時間之關係

AASHTO M20

25℃=77℉

100g   5秒

試樣準備：加熱溶解成為液體，充分攪拌排除氣泡，深度至少須使針頭貫入試樣後據底部10㎜以上。冷卻時容器應加蓋，冷卻後至入水槽中1~2小時

將貫入針固定於針入計上，如針入計在水浴裡，將試樣容器至於沒入水中得針入台上。如針入計不在水浴裡，將試樣至於輸送盤上，使水將其淹沒，然後把轉送盤放在針入台上。使其剛好接觸，將指針歸零，再調整儀器測出針入距離

再試樣表面離容器邊緣大於1㎝且相互距離大於1㎝得點做至少三次得測定。如用轉送盤，則在兩次測定之間必須把轉送盤和試樣放入恆溫水浴中在取出測量

針入度試驗的結果須至少為三次試驗之平均值