1.目的：

為使本公司自行辦理瀝青混凝土配合設計有所依據，以符合工程所需，特訂定本標準。

2.範圍：

凡本公司自行辦理之瀝青混凝土配合設計與試驗皆屬之。

3.權責：

3.1品管經理：負責瀝青混凝土配合設計之計算。

3.2品管單位：負責瀝青混凝土配合設計之各項試驗作業。

4.作業內容：

4.1試驗依據：美國瀝青學會AI MS-2第六版

4.2試驗步驟

步驟1：

刨除料之粒料級配、含油量、黏滯度、針入度等試驗。
    步驟2：

依據刨除料回收瀝青黏滯度研判添加再生劑時機。
    步驟3：
           估計瀝青混合物近似總含油量

P=0.035a+0.045b+KC+F
    步驟4：
           估計新瀝青膠泥（含再生劑）重量﹪。決定新瀝青膠泥
           等級

Pnb=〔（1002-Psb）Pb/100（100-Psb）〕－〔（100-r）Ps/
（100-Psb

步驟5：

粒料配比計算

步驟6：

再生瀝青混凝土各材料百分比計算、粒料配比計算

步驟7：

數據計算整理

步驟8：

依據步驟7繪製相關圖表決定工作拌合公式

4.3再生瀝青混凝土配合設計流程

# Text boxes

黏滯度判斷

黏滯度符合規範值

黏滯度超過規範值

再生劑等級用量

配量計算方案（2）

配量計算方案（1）

依照馬歇爾配合設計方法

決定最佳含油量

決定工作拌合公式

刨除料

測定含油量

新瀝青膠泥

新料

新粒料

黏滯度

回收粒料

回收瀝青膠泥

針入度

比重

篩分析

比重

黏滯度

針入度

比重

篩分析

比重

一般物理